2020年常德市职业院校学生技能竞赛

车身涂装(涂漆)赛项竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

（一）实操比赛满分100分

1.实际操作共3项，操作过程评分、包括过程中质量评分共25分：

（1）损伤区处理， 10分；

（2）喷涂底漆、水性底色漆、清漆， 10分；

（3）水性底色漆微调，5分；

2.最终结果分为75分，包括：

（1）做底效果（原子灰印、原子灰砂眼、咬底）12分；

（2）底色漆效果（底色漆露底、垂流、起花、喷涂颜色准确度）10分；

（3）清漆效果（均匀度，漏喷虚喷；流平、饱满度、光泽度）10分；

（4）清漆表面缺陷（砂纸痕、鱼眼、起泡、针孔、印痕、碰伤、清漆垂流）12分；

（5）第一折边外侧效果(底色漆露底、清漆漏喷等)5分;

（6）色板效果及查找配方10分;

（7）调色准确度16分。

(二)比赛作业工件：

实操比赛现场提供新翼子板（已有电泳涂层上喷涂了G6灰度的中涂底漆）为比赛工件，统一制作损伤。损伤设置：工件为雪佛兰赛欧3左前翼子板，损伤范围在上下2条棱线中间的平面内，距离边缘10cm以上，损伤面积5平方厘米左右（棱线范围见下图）：

（三）竞赛作业要求与考核要点

1.损伤区处理

①项目内容

在70分钟的作业时间内完成喷涂底漆前所需的所有处理工作。

②作业要求

⑴对损伤位置打磨羽状边；

⑵对损伤区施涂环氧底漆、刮涂原子灰并打磨原子灰至平整；

⑶完成喷涂底漆前所需的打磨及清洁、除油工作。

③考核要点

⑴个人防护用品穿戴规范，安全操作 ；包括使用耳塞；

⑵打磨工具操作规范；

⑶砂纸选用合理；

⑷羽状边边缘平顺无阶梯；

⑸环氧底漆（赛场已调配好）施涂方法、范围及厚度正确；

⑹原子灰配比正确、调和均匀；

⑺原子灰刮涂区域合理，没有超过砂纸打磨区域；

⑻原子灰打磨平整、恢复损伤前形状：最终结果没有原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷；

⑼所有待喷自流平底漆区域都已经经过妥善打磨，无研磨不足（橘皮未磨除）、磨穿情况；第一折边外侧有打磨痕迹即可，磨穿不扣分；

⑽操作完毕后，工具设备清洁、复位、废弃物分类丢弃在规定的废弃物容器内。砂纸、菜瓜布等可继续使用耗材放置于指定回收位置。

2.喷自流平底漆、水性银粉底色漆、清漆

①项目内容

露金属区域补涂防锈底漆，整板喷涂自流平底漆、水性底色漆、清漆。

②作业要求

⑴在50分钟的作业时间内，对露金属的区域喷涂自喷罐式防锈底漆，整板喷涂双组份自流平底漆，自流平底漆用量（添加好固化剂、稀释剂的重量）不超过120g。

⑵选手需要在施工之前根据面漆颜色及面漆配方选择并喷涂合适灰度的自流平底漆，即从提供的几种不同灰度的自流平底漆中选择一种,自行添加固化剂和稀释剂后喷涂。添加固化剂和稀释剂的时间不包括在比赛时间之内。

⑶水性银粉底色漆。选手须将翼子板的颜色喷涂至与赛场提供的喷涂目标色板一致。赛场限量提供水性底色漆150g，选手自行添加水性稀释剂；

⑷喷涂清漆。赛场限量提供调配200g清漆的配比（重量比及体积比），选手自行添加固化剂和稀释剂。

③考核要点

⑴佩戴合适个人防护用品，安全操作；包括使用耳塞；

⑵正确使用粘尘布（将粘尘布充分展开再折叠后粘尘）；

⑶对露金属区域使用自喷罐侵蚀底漆修补；

⑷合理闪干后喷涂下一层；

⑸自流平底漆喷涂膜厚均匀，无漏底、流挂；

⑹喷涂操作规范，合理闪干后喷涂下一层；喷涂过程中无打磨、补喷操作;

⑺最终喷涂结果：底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；翼子板颜色与喷涂目标板比较颜色准确；清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高。第一折边外侧部位，底色漆没有流挂、露底等导致颜色明显不一致的缺陷，清漆没有漏喷（未成膜）、薄喷、粗糙、哑光、流挂等缺陷；

⑻操作完毕，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于规定的废弃物容器内。

3.水性底色漆微调

①项目内容

在70分钟的作业时间内完成水性底色漆微调（使用一个水性漆色母）。

②作业要求

⑴选手需要用快配色（测色仪）测出目标色板配方，或者用赛场提供的色卡与目标色板对比比较，选择最接近的色卡，使用其色号查出水性银粉色漆配方并填写配方记录表，完成比赛时须上交；

⑵赛场为选手提供目标色板，150g的起始水性底色漆配方。选手需要自己按照此提供的水性底色漆配方调配出起始色漆；

⑶赛场为选手提供已喷涂灰度为3、5、6的自流平底漆的铝板各5块，选手需选择合适灰度的试色板，喷涂试色板(每人最多可使用五块)对比油漆与标准色板的差异，添加色母，将颜色调整至与调色目标色板一致；

⑷选手提交自己认为最准确的一块色板, 色板背后填写使用的微调色母。

③考核要点

⑴个人防护用品穿戴规范，安全操作，包括使用耳塞；

⑵查出的水性银粉色漆配方正确；

⑶调色流程规范；

⑷色差判断正确，色母添加正确；

⑸调色准确，掌握干喷、湿喷不同喷涂方法对油漆颜色的影响；所提交的色板和与目标色板色差小；

⑹操作完毕，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于规定的废弃物容器内。

二、竞赛方式

个人实操比赛，不设立理论考核, 选手按抽签组顺序滚动进行比赛。

三、竞赛时量

实操比赛期间选手为按组顺序滚动进行比赛，单人作业时间合计为190分钟。其中：

①处理：70分钟

②喷涂底漆、水性底色漆、清漆：50分钟

③水性底色漆微调：70分钟

四、名次确定办法

1.竞赛内容配分

| 评分 | 竞赛内容 | 配分 | 占总分比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作过程质量评分 （25） | 1.损伤区处理； | 10 | 10% |
|  | 2.底漆、水性底色漆、清漆， | 10 | 10% |
|  | 3.底色漆微调 | 5 | 5% |
| 最终结果评分 （75） | 1.底效果（原子灰印、原子灰砂眼、咬底） | 12 | 12 |
|  | 2.底色漆效果（底色漆露底、垂流、起花、喷涂颜色准确度） | 10 | 10% |
|  | 3.效果（均匀度，漏喷虚喷；流平、饱满度、光泽度） | 10 | 10% |
|  | 4.表面缺陷（砂纸痕、鱼眼、起泡、针孔、印痕、碰伤、清漆垂流） | 12 | 12% |
|  | 5.折边外侧效果(底色漆露底、清漆漏喷等) | 5 | 5% |
|  | 6.色板效果及查找配方 | 10 | 10% |
|  | 7.准确度 | 16 | 16% |
| 合计 | 100 | 100% |

2.总成绩计算公式

总成绩=操作过程质量评分+最终结果评分

3.名次排列规则

原则上按照按竞赛总成绩从高到低排序排序确定名次。总成绩相同则以最终效果分成绩高的名次在前。最终效果分成绩仍然相同，则翼子板喷涂效果总分高的排名在前。

五、评分标准与评分细则

1.评分标准及分值

（1）损伤区处理（10分，占实操分值10%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 羽状边打磨 | 5% | 使用砂纸型号正确，边缘平滑无台阶 |
| 原子灰刮涂,打磨和旧漆层打磨 | 30% | 原子灰调配比例正确，混合均匀，刮涂不超过打磨范围；打磨时使用打磨机、砂纸型号正确，能正确使用打磨指示层及采用正确打磨方法打磨。 整板打磨后无橘纹,无磨穿 |
| 5S | 10% | 工具设备复位、可继续使用耗材放置于指定回收位置；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |
| 打磨效果 | 50% | 损伤区以外的涂装区，打磨均匀、平顺、无橘纹和磨穿缺陷 |

（2）喷底漆、水性底色漆、清漆（10分，占实操分值10%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5% | 佩戴喷涂时所需要的安全防护用品 |
| 喷涂过程 | 90% | 使用粘尘布粘尘；裸露金属部位，单处范围超过1cm喷涂自喷灌侵蚀底漆,小于1cm喷涂自流平底漆；选择正确灰度的自流平底漆，底漆无流挂、漏喷或咬底；道与道之间给予了合理的闪干时间；喷涂过程中没有打磨、补喷；使用规定量完成喷涂 |
| 5S | 5% | 工具、工位恢复原状；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

- 调色（5分，占实操分值5%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 12% | 佩戴合理的安全防护用品 |
| 5S | 88% | 工具设备复位，工作台清洁；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

（4）最终效果（75分，占实操分值75%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 做底效果 | 16% | 无原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷 |
| 底色漆喷涂效果 | 13.3% | 底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；翼子板颜色与喷涂目标板比较颜色准确 |
| 清漆喷涂效果 | 13.3% | 清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高 |
| 其他漆膜缺陷 | 16% | 没有鱼眼、起泡、针孔、印痕（含碰伤）、清漆垂流等需要抛光或返工重喷清漆的缺陷。第一折边外侧部位底色漆、清漆没有漏喷、露底。 |
| 第一折边外侧效果 | 6.7% | 底色漆没有流挂、露底等导致颜色明显不一致的缺陷，清漆没有漏喷（未成膜）、薄喷、粗糙、哑光、流挂等缺陷 |
| 调色色板及查找配方 | 13.3% | 查找配方正确；色母判断正确；提交色板整洁,无发花、清漆漏喷、色漆未完全遮盖、起痱子等缺陷 |
| 颜色准确度 | 21.4% | 裁判组目测各个角度色差小；测色仪测量色差值小 |

2.评分细则

（1）损伤区处理（10分，占实操分值10%）

| 序号 | 项目 | 分值 | 技术要求和扣分要点（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 0.5分 | 全程穿戴防护眼镜、工作帽、安全鞋和工作服、耳塞，否则扣0.1分 |
|  |  |  | 出现以下规定防护用品佩戴错误，一次扣0.1分 |
|  |  |  | 耳塞掉了没有发现，扣0.1分 |
|  |  |  | 全程未穿安全鞋，扣0.1分 |
|  |  |  | 丢失一种，扣0.1分（可 继续领用） |
|  |  |  | 用e棉纱手套涂环氧底漆，扣0.1分 |
|  |  |  | 红外线烤灯下操作，每次扣0.1分 |
|  |  |  | 使用完没有关闭红外线烤灯，每次扣0.1分，最多扣0.5分 |
|  |  |  | h同时戴上活性炭防护面具及防尘口罩，扣0.2分（只扣1次）； |
|  |  |  | 除油、刮涂原子灰时带活性炭防护口罩和乳胶手套或耐溶剂（厚）手套；清洗原子灰刮刀使用耐溶剂手套，否则扣0.1分 |
|  |  |  | 打磨时佩戴防尘口罩和棉纱手套，否则扣0.2分 |
| 2 | 羽状边打磨 | 0.5分 | 损伤旧漆层完全去除；金属表面没有铲刀或打磨出的粗划伤，否则扣0.2分 |
|  |  |  | 羽状边打磨后宽度在0.5cm以上，羽状边距最近损伤点超过3cm，过渡平滑，无台阶，否则扣0.1分 |
|  |  |  | 粗划伤，最长边每1mm扣0.1分 |
|  |  |  | 未打磨羽状边，或羽状边边缘整体不合格，扣0.2分；每区间0.1分，不足一个区间时按 占比扣分； b羽状边范围，四周四个区间，1个区间损伤点到羽状边不足3cm扣0.1分； |
| 3 | 原子灰刮涂，打磨和旧漆层打磨 | 3分 | 打磨之后，刮涂原子灰前除油，只擦（喷）湿不擦干，或未除油，或使用水性清洁剂，扣0.2分 |
|  |  |  | 施涂合适厚度的环氧底漆,环氧底漆覆盖裸露金属,不可见裸金属，1挡完全没有使用环氧底漆，扣1分；2档，5%以上面积涂层偏薄可见金属颜色或可见裸金属，扣0.5分；3档，5%以下面积可见裸金属或涂层偏薄可见金属颜色，或 周边一圈可见金属，扣0.1分； |
|  |  |  | 环氧底漆完全干燥后再刮涂原子灰环氧底漆未完全干燥刮涂原子灰，导致咬底，扣0.5分；刮涂时环氧底漆未完全干， 可见和原子灰混合在一起，扣0.5分（难以判断的，比赛结束后判断） |
|  |  |  | 刮涂范围不超出砂纸打磨范围；原子灰四周四个区间，每一个区间刮涂范围超出砂纸打磨范围扣0.1分（只是刮刀带出 的少量残余不计）；1个区间未收光扣0.1分。不足一个区间，按照占比扣分。 |
|  |  |  | 刮涂工具和手套应保持清洁，不能对工件和原子灰造成污染，否则一次扣0.1分 |
|  |  |  | 原子灰干燥充分再打磨，粘砂纸（裁判须用手指弹砂纸确认，>1mm结块超过3处即扣分），一张砂纸扣0.1分；带走一张砂纸扣0.1分；如选手使用砂纸对磨清洁，扣0.2分 |
|  |  |  | 使用打磨指示层；原子灰上从未使用打磨指示层，扣0.6分； 第一次涂抹过薄，打磨砂纸2次即可磨除，扣0.2分 |
|  |  |  | 打磨时打开打磨机吸尘开关，打磨时移动式打磨机吸尘开关未开（>15秒），扣0.3分，只扣1次。 |
|  |  |  | 打磨完成后除油，先用水性清洁剂后用溶剂型除油剂，顺序错误（最后一遍水性），扣0.25分 ，未用水性清洁剂和溶剂型除油剂除油，或只擦（喷）湿不擦干，正面，水性、溶剂型，每错误一种扣0.5分 ，外侧，上边、左边、下边、轮边、右边，水性、溶剂型每错误一项（包括漏擦）每 处扣0.05分 板件上除油剂喷涂过多，导致有滴落，l滴落后未用除油布清洁，每次扣0.05分 ，除油后补充打磨区域，没有再次用水性清洁剂或溶剂型除油剂清洁，少使用一种扣0 .05分 |
| 4 | 5S | 1分 | 产品包装盖盖好；没有碰洒包装罐中油漆类物料，原子灰、固化剂、填眼灰用完后未及时将盖子盖上，每一种产品一次扣0.1分；碰 洒包装罐中油漆类物料，扣1分；打气过量导致喷壶损坏包括除油剂溢出，扣0.5分 |
|  |  |  | 除过清洁自己的工件，其他任何工具（打磨 机、手刨等）、工作台、地面均无需除尘、无需清洁，整体过程中，原子灰再次刮涂前吹原子灰部位及最后一次除尘(吹尘前用清洁布清洁 或吸掉明显灰尘)，不扣分；其余步骤吹尘，每次扣0.2分,须注明步骤 |
|  |  |  | 工具没有放在地面上（清洗刮刀不锈钢盆除 外），使用完毕，恢复原状；砂纸、菜瓜布回 收；废弃物丢弃. (干磨机上的吸尘桶端吸尘管不拔;红外线烤灯 下面工具车未推回准确原位，红外线烤灯高度 未恢复,均不评分) |
|  |  |  | 每种工具、防护用品放置于地面上（包括碰掉在地面上），或每种工具、耗材、防护 用品未恢复原状（防护用品放回纸袋、或放在工作台或继续佩戴均可），每种扣0.1分 （磨头、保护垫、软垫、手刨为一种，磨头打磨管、手刨打磨管为一种；不锈 钢盆、耐溶剂手套为一种，各类防护用品为一种；砂纸、菜瓜布未回收，扣 0.1分；废弃物(除油布)未丢弃，包括掉落地面的原子灰未清除，滴到地面溶剂未擦净 ，每种扣0.05分。干磨机、红外线烤灯未关掉，每种扣0.1分；高度不评分。 原子灰刮刀未清洗，每次扣0.1分； |
| 5 |  |  | 损坏打磨头、手刨等工具，扣2分； 申请延时（最长3分钟）操作，扣2分。延时操作只能做除油、清洁 |
| 6 | 损伤区外打磨效果 | 5分 | 正面磨穿20×20或以下一处扣0.1分，未打磨，橘文在20×20或以下扣0.1分，第一折边磨穿20×20或以下扣0.05，第一折边未打磨或粗糙在20×20或以下扣0.05分 |

（2）喷底漆、水性底色漆、清漆（10分，占实操分值10%）

| 序号 | 项目 | 分值 | 技术要求和扣分要点（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 0.5分 | 未按工序规范穿着工作服帽、安全鞋，未按工序规范佩戴耳塞、防护眼镜、防毒面具、防尘口罩、棉纱手套（或硅胶手套），出现一项扣0.1分 整个操作过程中每次防护用品佩戴错误或未戴，一次0.1分；丢失一种，扣0.1分（可继续领用）； 耳塞掉了没有发现，扣0.1分；全程未穿安全鞋，扣0.1分； 短时间摘除眼镜检查工件或擦干净眼镜不扣分； |
| 2 | 喷涂过程 | 9分 | 对超1cm的裸露金属区域使用侵蚀底漆修补；包括第一折边外侧，超过1cm长度的裸露金属，未使用侵蚀底漆，每 1cm长度（按照打磨效果评分记录）扣0.1分； 专门使用侵蚀底漆喷涂填充缺陷，比如填充原子灰部位（砂眼）、砂 纸痕，每处（不同位置、类型记为1处）扣1分； |
|  |  |  | 选择正确灰度的自流平底漆，选择灰度为相邻灰度，扣0.5分；非相邻灰度，扣1分； |
|  |  |  | 自流平底漆添加固化剂（28.1g）的添加量正确，自流平底漆添加固化剂的添加量正确，>±0.2g,每0.1g扣0.5分；>± 0.5g每0.1g扣1分，添加稀释剂（12.7 g）的添加量正确>±0.5 g扣0.5分 |
|  |  |  | 清漆添加固化剂（62.6g）的添加量正确，清漆添加固化剂的添加量正确，>±0.2g,每0.1g扣0.5分；>±0.5g每 0.1g扣1分；添加稀释剂（15.9 g）的添加量正确>±0.5g扣0.5分 |
|  |  |  | 没有使用吹风枪或者喷枪吹漆面，使用喷枪吹水性漆表面，使用吹风枪或喷枪吹底漆、清漆表面，一种扣0.5分 |
|  |  |  | 自流平底漆无喷涂缺陷，自流平底漆漏喷，每一处或者一条边扣0.5分；外侧未喷涂底漆，每1个外侧扣0.5 分，部分喷涂的，按照未喷涂区域占比扣分；流挂、鱼眼等碰伤等缺 陷，每种扣0.5分 |
| 3 | 5S | 0.5分 | 1.产品包装盖盖好； 2.洒落油漆及时擦拭； 3.工具(喷枪、粘尘布)没有放在地面上，使用完毕，工具 、工作位恢复原状；气管归位；试枪纸扔掉。粘尘布带走 或丢弃； 每一种错误扣除0.2分； 防护用品放回纸袋或工作台面，或继续佩戴均可； 洒落油漆未及时擦拭，每次扣0.2分 碰洒包装罐中油漆类物料，喷洒喷枪中物料，包括因不会使用免洗枪 壶导致洒漆，扣1.5分；如需补充物料，扣3分； |
|  |  |  | 无摔落喷枪等严重失误，摔落吹风枪、喷枪等严重失误，每次扣0.1分 |

（3）调色（5分，占实操分值5%）

| 序号 | 项目 | 分值 | 技术要求和扣分要点（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 0.6分 | 未按工序规范穿着工作服帽、安全鞋，未按工序规范佩戴耳塞、防护眼镜、防毒面具、防尘口罩、棉纱手套（或硅胶手套），出现一项扣0.1分 整个操作过程中每次防护用品佩戴错误或未戴，一次0.1分；丢失一种，扣0.1分（可继续领用）； 耳塞掉了没有发现，扣0.1分；全程未穿安全鞋，扣0.1分； 短时间摘除眼镜检查工件或擦干净眼镜不扣分； |
| 2 | 5S | 4.4分 | 工位清理清洁；工具设备及防护用品清洁复位；废弃物丢弃至指定容器内；可继续使用的耗材放置于指定回收位置；少做一件扣1分 每一种工具、产品，目标板，不清洁或未恢复原状， 包括滴出油漆、溶剂未擦净,每一种错误扣1分； 每有一次不当、失当操作扣1分，包括工具使用不当， 使用完的免洗枪壶、废弃色板未丢弃，剩余色漆未倒 入回收桶等不专业行为；碰洒油漆扣4分，如需要补加油漆扣4分； |
|  |  |  | 无摔落喷枪等严重失误，摔落吹风枪、喷枪等严重失误，每次扣1.5分 |

（4）最终效果（75分，占实操分值75%）

| 项目 | 分值比例 | 技术要求和扣分要点（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- |
| 做底效果 | 12分 | 无原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺，否则扣0-12分 |
| 底色漆喷涂效果 | 10分 | 底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；翼子板颜色与喷涂目标板比较颜色准确，否则扣0-10分 |
| 清漆喷涂效果 | 10分 | 清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高，否则扣0-10分 |
| 其他漆膜缺陷 | 12分 | 没有鱼眼、起泡、针孔、印痕（含碰伤）、清漆垂流等需要抛光或返工重喷清漆的缺陷。第一折边外侧部位底色漆、清漆没有漏喷、露底。否则扣0-12分 |
| 第一折边外侧效果 | 5分 | 底色漆没有流挂、露底等导致颜色明显不一致的缺陷，清漆没有漏喷（未成膜）、薄喷、粗糙、哑光、流挂等缺陷，否则扣0-5分 |
| 调色色板及查找配方 | 10分 | 查找配方正确；色母判断正确；提交色板整洁,无发花、清漆漏喷、色漆未完全遮盖、起痱子等缺陷，否则扣10分 |
| 颜色准确度 | 16分 | 裁判组目测各个角度色差小；测色仪测量色差值小，根据色差得分0-16分，以此项分值16分减去ΔΕ值*1（ΔΕ取小数点后一位，四舍五入；例如ΔΕ值为2.5，则得分为13.5分） |

六、赛点提供的设施设备仪器清单

| 编号 | 工具名称 | 型号及规格 | 图片示例 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供气式防护面罩（裁判及选手喷涂时使用） |  |  | 4个 | 赛点提供 |
| 2 | 喷漆工作服 | 防静电，喷漆专用连体服，3520-3002 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 3 | 防护眼镜 |  |  | 足量 | 赛点提供 |
| 4 | 防尘口罩 | 6060-1302 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 5 | 超级除油膏 | H65100P |  | 2瓶 | 赛点提供 |
| 6 | 吹尘枪 |  |  | 4把 | 赛点提供 |
| 7 | 开罐器 |  |  | 4个 | 赛点提供 |
| 8 | 比例尺 |  |  | 4个 | 赛点提供 |
| 9 | 水性漆专用过滤漏斗 | 3510-0302 |  | 150 | 赛点提供 |
| 10 | 溶剂型油漆过滤漏斗 | 3510-0301 |  | 300 | 赛点提供 |
| 11 | 蓝色全能高效除油布 | 3510-0777 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 12 | 水性漆铝板 （铝质试色板） | 9858-4200 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 13 | (6" 9孔) 皇牌 干磨砂纸 | P80,P120,P180,P240,P320,P400, P500, 3310-695080 等； |  | 足量 | 赛点提供 |
| 14 | 手刨用干磨砂纸（70X125mm） | P80, P120, P180, P240, P320；3310-C05080等； |  | 足量 | 赛点提供 |
| 15 | 方形菜瓜布 | 红色P360 3340-F02037 浅灰P1500 3340-F02094 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 16 | 圆形菜瓜布（打磨机用） | MF150mm 2000 (P2000)，3340-602095 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 17 | 400乐透海绵砂 | 3340-H09041(152x229x5) |  | 足量 | 赛点提供 赛点提供 |
| 18 | 600乐透海绵砂 | 3340-H09041(152x229x5) |  |  |  |
| 19 | 6寸海绵干磨软垫 145mm 6+8+1孔 | 3300-3003 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 20 | 6寸砂网保护垫 145mm 49 孔 | 3300-2002 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 21 | 打磨指示层 | 3510-0180 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 22 | 粘尘布 | 6060-1201 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 23 | 免洗枪壶 | 3510-0117（溶剂型油漆） ；3510-0118（水性漆） |  | 足量 | 赛点提供 |
| 24 | 自流平底漆喷枪 | SATA jet 100 B F RP 1.4（口径1.4mm，配枪尾气压表) |  | 足量 | 赛点提供 |
| 25 | 水性底色漆喷枪 | SATAjet 5000-120 DIGITAL WSB （内置数字气压显示） |  | 足量 | 赛点提供 |
| 26 | 水性漆吹风枪 | SATA DRY JET |  | 足量 | 赛点提供 |
| 27 | 清漆喷枪 | SATAjet 5000-110 DIGITAL 1.3（内置数字气压显示） |  | 足量 | 赛点提供 |
| 28 | 水性喷枪清洁剂 | P980-8212 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 29 | 水性漆助絮凝剂 | P872-1000 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 30 | 电子秤 | 6058-7510(精确到0.1克) |  | 足量 | 赛点提供 |
| 31 | 除油剂喷壶 | 耐溶剂 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 32 | 打磨场地气管 | 带快速接头的管长10m，内径10mm |  | 足量 | 赛点提供 |
| 33 | 喷房用气管 | 带快速接头的管长10m，内径10mm |  | 足量 | 赛点提供 |
| 34 | 打磨台 | 打磨台高度（台面距离地面高度）为75cm |  | 足量 | 赛点提供 |
| 35 | 喷涂架 | 喷涂架悬挂翼子板的方管距离地面高度为102cm |  | 足量 | 赛点提供 |
| 36 | 遮蔽纸胶带裁切车 | 6058-3106 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 37 | 干磨设备 | 路贝狮 F 套移动式打磨系统（配同品牌砂纸） |  | 足量 | 赛点提供 |
| 38 | 水性漆保温柜 | Aquabase Plus水性漆保温柜 |  | 1套 | 赛点提供 |
| 39 | 红外线烤灯 | 移动式3kW烤灯 |  | 足量 | 赛点提供 |
| 40 | 喷房 |  |  | 1台 | 赛点提供 |
| 41 | 烤房 |  |  | 1台 | 赛点提供 |
| 42 | 喷涂专用油水分离器 | SATA 484专业型三节油水分离器 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 43 | 喷枪清洗机 | SATA RCS喷枪快速清洗机 |  | 1台 | 赛点提供 |
| 44 | 调色灯箱 | 标准光源对色灯箱 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 45 | 快配色(测色仪) | RapidMatchTM XI ,测量目标板和选手提交调色色板的色差；选手查找配方 |  | 1台 | 赛点提供 |
| 46 | 喷涂柜 | 喷涂试色板用 |  | 每选手1台 | 赛点提供 |
| 47 | 小烤箱 | 油漆色样烘烤箱 |  | 4个 | 赛点提供 |
| 48 | 压缩空气系统 | 压缩空气供气系统含：压缩机、油水分离器、冷干机、储气罐 |  | 1套 | 赛点提供 |
| 49 | 备用发电机 | 备用，可同时供给赛场所有设备同时运行所需的电量 |  | 1套 | 赛点提供 |

七、选手须知

（一）选手自带工具清单

1.每位参赛选手要自备活性炭防护面具及安全工作鞋。

2.每位参赛选手自备刮涂原子灰工具。

（二）主要技术规程及要求

1.竞赛车型相关技术资料与维修手册；

2.中国汽车维修行业协会组织编写，中国交通运输部运输司负责审定，人民交通出版社出版的 《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身涂装（第二版）模块G》及PPG公司提供的汽车水性修补漆技术手册。

（三）选手注意事项

1.参赛选手凭身份证（无身份者可凭当地派出所有效证明）和学生证（无学生证者可凭学校学籍证明）到赛点报到、核实身份，领取参赛证和大赛相关资料，参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

2.赛前领队会上组织抽取竞赛场次，检录时抽签顺序号，参赛前抽取工位号。

3.参赛选手须严格遵守赛场规章制度、操作规程等，保证人身及设备安全。

4.参赛选手须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。

5.选手凭身份证、参赛证按抽签场次准时检录。在规定检录时间内未到达检录处检录，视为自动放弃本场比赛。

6.选手检录后，穿好工作服进入赛场参赛。

7.选手进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

8.选手在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。严禁作弊行为。

9.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

10.比赛结束后，应按要求向裁判提作业工单；参赛队队长应在作业工单上签字确认。

# Text boxes

10cm

10cm